KARTA TECHNICZNA PŁYTA GLASBORD

	1.Odporność na substancje chemiczne
Substancja chemiczna

Glasbord P

Glasbord FX

Rozcieńczone kwasy poniżej 30%

D lub B

D lub B

Skoncentrowane kwasy powyżej 30%

D lub B

D lub B

Słabe zasady np. amoniak

D

D

Mocne zasady

D lub B

D lub B

Aldehydy, ketony, estery

D lub B

D lub B

Oznaczenia:
B - Bardzo dobra
D - Dobra
W - Wystarczająca (testować przed użyciem) 
S - Słaba, nie zalecane



	

	2.Stopień usuwania plam
Rodzaj substancji

50oC, 16 godz.

25-30oC, 24 godz.

Krew

D

D

Masło

B

B

Olej

D

D

Musztarda

B

B

Brązowa pasta do butów

S

S

Alkohol etylowy 95 %

D

D

Alkohol etylowy 50 %

D

D

Oznaczenia:
B - Plama usuwa się łatwo przy użyciu wody i wodnego roztworu mydła
D - Plama usuwa się łatwo przy użyciu wody i detergentu
S - Plama częściowo usuwalna 



	3.Odporność na atak typowych substancji chemicznych
Substancja chemiczna

Glasbord P

Glasbord FX

Kwas octowy stężony

B

B

Kwas octowy

B

B

Wodorotlenek amonowy stężony

B

B

Wodorotlenek amonowy 10%

S

S

Anilina

S

S

Benzen

S

S

Trójchloran węglowy

B

B

Kwas chromowy

D

D2
Kwas cytrynowy

D

B

Olej

B

B

Alkohol etylowy 50%

B

W

Heptan

B

W

Kwas solny skoncentrowany

S

S

Kwas solny 10%

B

D

Kwas solny 40%

S

S

Woda utleniona 28%

B

B

Woda utleniona 3%

B

B

Kerozyna

B

B

Alkohol metylowy

S

S1
Olej mineralny

B

B

Węglan sodowy 20%

B

B

Węglan sodowy 2%

B

B

Kwas azotowy skoncentrowany

S

S2
Kwas azotowy 40%

W

S

Kwas azotowy 10%

D

D

Oliwa z oliwek

B

B

Chloran sodowy

B

B

Wodorotlenek sodowy 60%

D

D

Wodorotlenek sodowy 10%

W

B

Wodorotlenek sodowy 1%

B

B

Kwas siarkowy skoncentrowany

S

S

Kwas siarkowy 30%

W

D

Kwas siarkowy 3%

B

W

Oznaczenia:
B - Bardzo dobra - plama usuwa się przy użyciu wody i wodnego roztworu mydła
D - Dobra - plama usuwa się łatwo przy użyciu wody i detergentu
W - Wystarczająca (testować przed użyciem)
S - Słaba, nie zalecane - plama częściowo usuwalna



	· Dane są bazowane na podstawie wzrokowych obserwacji oraz wyników testów mechanicznych, 

· Wszystkie testy były przeprowadzone w temp. ok. 30oC, 

· Testy wizualne dotyczą materiału o barwie białej, 

· Testy przeprowadzono zgodnie z normą ASTM D-543.



	WŁAŚCIWOŚCI mechaniczne płyty Glasbord PIF gr. 2,3 mm 
Właściwości

Wartość

Metoda badania

Wytrzymałość na zginanie

635 [kg/cm2]

ASTM D790

Wytrzymałość na rozciąganie

300 [kg/cm2]

ASTM D638

Twardość Barcol

42

ASTM D2583

Udarność [ wg.Izoda]

0.37 [J/mm]

ASTM D256

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej

27,78 [μm/mCo]

ASTM D696

Absorbcja wody [%]

0.16%/24h [25Co]

ASTM D570

Odporność na ścieranie [% max. Utraty wagi]

0,038%

Taber [25 cykli]

Nominalna waga

3,42 [kg/m2]

WŁAŚCIWOŚCI mechaniczne paneli Glasbord Fire-X gr. 2,3 mm
Właściwości

Wartość

Metoda badania

Wytrzymałość na zginanie

1050 [kg/cm2]

ASTM D790

Wytrzymałość na rozciąganie

450 [kg/cm2]

ASTM D638

Twardość Barcol

55

ASTM D2583

Udarność [ wg.Izoda]

0.56 [J/mm]

ASTM D256

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej

30.6 [μm/mCo]

ASTM D696

Absorbcja wody [%]

0.16%/24h [25Co]

ASTM D570

Odporność na ścieranie [% max. Utraty wagi]

0.038%

Taber [25 cykli]

Nominalna waga

3,42 [kg/m2]



	


